OJSC Mozyr Refinery

Passport No 1171

Export motor gasoline RON -95

Specification STB 1656-2011

Gross weight           kg                            Net weight                       kg

Production date 12.07.2015

| # | Description | Method of testing | Limit value RON -95 | Actual value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Density at 15 º C, kg\m³, max | STB ISO 3675 | 720,0 – 775,0 | 739 |
| 2 | Research Octane Number, min Motor Octane Number, min | STB ISO 5164 STB ISO 5163 | 95,0 85,0 | 95,0 85,8 |
| 3 | Lead concentration, mg\dm³, max | STB ЕН 237 | 5,0 | Abs |
| 4 | Distillation Volume fraction of evaporated gasoline at: - 70 º C (I70) For classes A and B For classes C, C1, D, D1 - 100 º C - 150 º C End of boiling Residue in a flask | STB ISO 3405 | 20-48 22-50 46-71 min. 75 max. 210 max. 2 | 35,1 56,7 86,5 197 1,0 |
| 5 | Reid Vapor Pressure , kPa, RVP | STB 13016-1 | 45-100 | 62,4 |
| 6 | Existent gum, mg per 100 sm³ of gasoline, max | STB ISO 6246 | 5 | 1,0 |
| 7 | Oxidation stability, minutes, min | STB ISO 7536 | 360 | More than 360 |
| 8 | Sulfur mass fraction, mg/kg max | STB ISO 20846 | 10 | 2,7 |
| 9 | Copper test | STB ISO 2160 | Class 1 | Class 1 |
| 10 | Volume ratio of benzene, %, max | STB ЕН 12177 | 1,0 | 0,70 |
| 11 | Volume ratio of olefins, %, max | STB ЕН 22854 | 18 | 5,4 |
| 12 | Volume ratio of aromatic hydrocarbons, %, max | STB ЕН 22854 | 35 | 32,9 |
| 13 | Volume fraction of oxygenates, %, max: -methanol - Ethanol -isopropyl alcohol - isobutyl alcohol - tret-butyl alcohol - ethers (5 or more carbon atoms)* - others | STB ISO 22854-2011 | 1,0 5,0 10,0 10,0 7,0 15,0 10,0 | - - - - - 7,7 - |
| 14 | Mass fraction of oxygen %, max | STB ЕН 22854 | 2,7 | 1,4 |

Note: Fe-, Mr-, MMA- additives are absent.